## Slide 1: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Специальность 1.3.8 – Физика конденсированного состояния
Научный руководитель – к.ф.-м.н. Кузнецова Татьяна Владимировна
Тема работы – Электронная структура и оптические свойства кристаллов многокомпонентных халькогенидов металлов со структурой халькопирита и кестерита.
Задача текущего года
Исследовать морфологию поверхности, рамановские спектры, распределение поверхностных потенциалов, спектры фотолюминесценции, электронную структуру Cu2SnS3 (CTS) кристаллов до и после облучения электронами с энергией 8 МэВ.
1

## Slide 2: Результаты, полученные в текущем году
Облучение электронным флюенсом 1014 см-2 приводит к разрушению зёрен на поверхности образцов CTS, легированных 3.5 % индия (CTS:In).
На поверхности облучённых образцов CTS:In отсутствуют положительные потенциалы, связанные с границами CTS зёрен; исчезает большая часть отрицательных потенциалов, вероятно связанных с межузельными атомами индия.
Обнаружено смещение пика, связанного с дефектами InSn от +49 мВ до +44 мВ после облучения, что может свидетельствовать об уменьшении количества дефектов InSn.
Результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) демонстрируют увеличение индия и олова на поверхности CTS:In образцов после облучения.
В спектрах фотолюминесценции (PL) для CTS:In кристаллов обнаружены пики, связанные с собственными дефектами CTS и пики, связанные с дефектами, образованными в результате легирования кристаллов CTS индием. После облучения отмечается значительное уменьшение интенсивности PL.
2

## Slide 3: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Опубликованные статьи:
1) Effect of 10 MeV electron irradiation on the electrical properties of bulk α-In2Se3 crystals / A.D. Lobanov1, Yu.V. Korkh1, E. I. Patrakov1, V. S. Gaviko1, M. N. Sarychev0, V. Yu. Ivanov0, T. V. Kuznetsova2. – Текст: непосредственный // PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS (Q1). — 2023. — V. 25. — P. 25772—25779.
2) Photoluminescence of bulk α-In2Se3 crystals irradiated by high-energy electrons / A.D. Lobanov1, M.A. Sulimov2, D.I. Radzivonchik1, M.N. Sarychev0, V.Yu. Ivanov0, T.V. Kuznetsova.2. – Текст: непосредственный // Applied Physics Letters (Q1). — 2023. — V. 123. — P. 262106.
Апробация работы
3

## Slide 4: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Апробация работы
4
Отправленные в журнал статьи:
1) Effect of 8 MeV electron irradiation on indium doped Cu2SnS3 crystals / Alexey D. Lobanov, Yulia V. Korkh, Evgeny I. Patrakov, Maria A. Cherepanova, Vladimir I. Grebennikov, Shigeyuki Nakamura, Maksim N. Sarychev, Ratibor G. Chumakov, Vladimir Yu. Ivanov and Tatyana V. Kuznetsova // Journal of Alloys and Compounds (Q1).
2) Effect of 10 MeV electron irradiation on structural and magnetic properties of Ti- and Al- substituted strontium hexaferrite SrFe11.3Ti0.4Al0.3O19 / Yulia V. Korkh, Alexey D. Lobanov, Denis A. Shishkin, Natalya A. Cherkasova, Vladimir E. Zhivulin, Svetlana A. Gudkova, Denis A. Vinnik, Evgeny I. Patrakov, Maksim N. Sarychev, Vladimir Yu. Ivanov, and Tatyana V. Kuznetsova // Matter and Radiation at Extremes (Q1).
Статья готовится к отправке в журнал:
1) Photoluminescence of indium doped Cu2SnS3 crystals irradiated by high-energy electrons / A.D. Lobanov, M.A. Sulimov, D.I. Radzivonchik, S. Nakamura, M.N. Sarychev, V.Yu. Ivanov, T.V. Kuznetsova // Applied Physics Letters (Q1).

## Slide 5: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Тезисы докладов на всероссийских конференциях
А.Д. Лобанов. Влияние облучения электронами с энергией 10 МэВ на электронные свойства монокристаллов α-In2Se3 [Текст] / А.Д. Лобанов, Ю.В. Корх, Е.И. Патраков, М.Н. Сарычев, В.Ю. Иванов, Т.В. Кузнецова // XXII Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-22) памяти М.И. Куркина, Екатеринбург, 24 ноября – 1 декабря, 2022: Тезисы докладов, г. Екатеринбург, ИФМ УрО РАН.- 260 c.
Тезисы докладов на международных конференциях
A.Д. Лобанов. РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В СПЕКТРАХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ α-In2Se3 [Текст]/ A.Д. Лобанов, М.А. Сулимов, Ю.В. Корх, Е.И. Патраков, Д.И. Радзивончик, В.С. Гавико, М.Н. Сарычев, В.Ю. Иванов, Т.В. Кузнецова // материалы X Международной молодежной научной конференции. Физика. Технологии. Инновации (ФТИ-2023), Екатеринбург, 15-19 мая, 2023: Тезисы докладов, г. Екатеринбург, УРФУ.
Апробация работы ( 1 год)
5

## Slide 6: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Тезисы докладов на международных конференциях
2. А.Д. Лобанов. Фотолюминесценция монокристаллов α-In2Se3 до и после облучения электронами c энергией 10 МэВ [Текст] / A.Д. Лобанов, М.А. Сулимов, Д.И. Радзивончик, М.Н. Сарычев, В.Ю. Иванов, В.Д. Живулько, A.В. Мудрый, М.В. Якушев, Т.В. Кузнецова // X Международная научная конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА» (APSSP-2023), Минск, 22-26 мая, 2023: Тезисы докладов, г. Минск, Беларусь, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению.- 422 с.
3. А.Д. Лобанов. Влияние облучения электронами с энергией 10 МэВ на оптические свойства монокристаллов α-In2Se3 [Текст] / A. Д. Лобанов, М. А. Сулимов , Д. И. Радзивончик, М. Н. Сарычев, В. Ю. Иванов, Т. В. Кузнецова // XVI международная конференция «Забабахинские Научные Чтения 2023» (ЗНЧ-2023), Снежинск, 29 мая – 2 июня, 2023: Тезисы докладов, г. Снежинск, Россия, ВНИИТФ.- 4-26 с.
Апробация работы ( 1 год)
6

## Slide 7: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Тезисы докладов на всероссийских конференциях
А.Д. Лобанов. Влияние облучения высокоэнергетическими электронами на электронные свойства кристаллов Cu2SnS3 [Текст] / А.Д.Лобанов, Ю.В.Корх, М.А.Сулимов, Е.И.Патраков, М.Н.Сарычев, В.Ю.Иванов, Т.В.Кузнецова // XXIII Всеросс. школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-23), Екатеринбург, 30.11.2023, ISBN: 978-5-6045774-8-6, Тезисы докладов, Екатеринбург: ИФМ УрО РАН, 2023.- 212 c.
Тезисы докладов на международных конференциях
1. A.Д. Лобанов. Влияние облучения высокоэнергетическими электронами на оптические свойства кристаллов Cu2SnS3 [Текст]/ А. Д. Лобанов, Ю. В. Корх, М.А. Сулимов, Е.И. Патраков, Д.И. Радзивончик, М.Н. Сарычев, В.Ю. Иванов, Т.В. Кузнецова // Труды XXVIII Международного симпозиума, Нижний Новгород, 11–15 марта 2024 г., материалы X Международной молодежной научной конференции. Физика. Технологии. Инновации (ФТИ-2023), Екатеринбург, 15-19 мая, 2023: Тезисы докладов, г. Екатеринбург, УРФУ.
Апробация работы (2 год)
7

## Slide 8: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатории электрических исследований
Экзамен по философии
Сдан – «Отлично»
Экзамены и зачёты
Участие в грантах
Проект РНФ № 23-72-00067 «Применение и развитие методов резонансной рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии для изучения локальных характеристик многокомпонентных функциональных материалов с сильным спин-орбитальным взаимодействием»
Руководитель – Кузнецова Т.В., кандидат физико-математических наук
Степень участия – исполнитель
Экзамен по иностранному языку
Сдан – «Хорошо»
Выступления на конференциях
Сделано докладов
устных – 4 (1)
стендовых – 2 (1)
Зачёт по педагогике
Сдан – «Зачёт»
8

## Slide 9: Аспирант 2 года обучения Лобанов Алексей Дмитриевич лаборатория электрических явлений
Таблица показателей
Показатель | Баллы | Сумма (1 год) | Кол-во (2 год) | Сумма (2 год) | Сумма (1+2 года)
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 0 | 2 | 40 | 40
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
свидетельство о программах для ЭВМ, зарегистрированных в установленном порядке | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 15 | 1 | 5 | 20
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 3 | 1 | 3 | 6
участие в конференции с устным докладом | 2 | 6 | 1 | 2 | 8
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 0 | 1 | 20 | 20
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 15 | 0 | 0 | 15
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 5 | 1 | 5 | 10
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая сумма |  | 50 |  | 76 | 126
9