## Slide 1
Специальность 1.3.12. – Физика магнитных явлений
Научный руководитель – к.т.н. Василенко Ольга Николаевна
Тема работы – Магнитные методики и аппаратура для выявления опасных концентраторов напряжений в действующих трубопроводах
Задачи текущего года
Исследовать влияние напряжённо-деформированного состояния на магнитные характеристики объектов при испытаниях на растяжение и изгиб.
Определить зависимость магнитных характеристик от остаточных деформаций образцов из трубных сталей после испытаний.
Аспирант 3 года обучения Мызнов Константин Евгеньевич лаборатории интеллектуальных технологий диагностики

## Slide 2
Аспирант 3 года обучения Мызнов Константин Евгеньевич лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Результаты, полученные в текущем году
В образцах из стали 17Г1С и Х60 при растягивающих деформациях в упругой области наблюдается неоднозначность в изменении коэрцитивной силы, что говорит о необходимости многопараметрового контроля. Площадь петли гистерезиса уменьшается в области упругих деформаций, а при деформациях в пластической области меняется неоднозначно. После испытания обнаружено, что чем больше остаточные деформации в области контроля, тем больше значения коэрцитивной силы и меньше остаточная магнитная индукция.
В образце из стали 17Г1С при упругих деформациях изгиба рост напряжений приводит к уменьшению коэрцитивной силы и увеличению остаточной магнитной индукции. В области пластических деформаций значения остаточной магнитной индукции уменьшаются более чем в 2,5 раза, а значения коэрцитивной силы почти не меняются и только при напряжениях близких к пределу прочности начинают уменьшаться. После испытания на изгиб в областях, характеризующихся большими величинами деформации, обнаружены пониженные значения коэрцитивной силы и остаточной магнитной индукции.

## Slide 3
Аспирант 3 года обучения Мызнов Константин Евгеньевич лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Апробация работы
Статьи
Сравнение результатов применения двух спекловых методов изучения многоцикловой усталости конструкционной стали / А.П. Владимиров, И.С. Каманцев, Н.А. Друкаренко, К.Е. Мызнов, К.В. Наумов. – Текст: непосредственный // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. — 2024. — V. 24. — P. 20—29;
Изменение магнитных характеристик труб при гидро- и пневмо- испытаниях магистральных трубопроводов / К.Е. Мызнов, О.Н. Василенко, В.Н. Ко­стин, В.С. Тронза, А.Н. Бондина, С.С. Кукушкин, Н.Ю. Трякина // Дефектоскоп­ия (в печати)

## Slide 4
Аспирант 3 года обучения Мызнов Константин Евгеньевич лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Выступления на конференциях
Сделано докладов
устных – 2
Тезисы докладов на международных конференциях
1. Изменение магнитных характеристик труб при гидро- и пневмо- испытаниях магистральных трубопроводов / К.Е. Мызнов, О.Н. Василенко, В.Н. Ко­стин, В.С. Тронза, А.Н. Бондина, С.С. Кукушкин, Н.Ю. Трякина // XXXV Уральская конференция с международным участием «Физические методы неразрушающего контроля (Янусовские чтения)», Екатеринбург, 13-14 марта 2024 г.
Тезисы докладов на российских конференциях
1. Экспериментальное исследование эволюции характеристик петли магнитного гистерезиса труб при воздействии внутреннего давления / К.Е. Мызнов, О.Н. Василенко, С.С. Кукушкин // Всероссийская научно-практическая конференция для аспирантов, студентов и молодых ученых «Современные технологии: проблемы и перспективы», г. Севастополь 15-18 апреля 2024 г.
Апробация работы

## Slide 5
Таблица показателей
Аспирант 3 года обучения Мызнов Константин Евгеньевич лаборатории интеллектуальных технологий диагностики
Показатель | Баллы | Кол-во за 1 год | Кол-во за 2 год | Кол-во за 3 год | Сумма
публикации в изданиях ВАК (вышедшие из печати) | 20 | 0 | 0 | 1 | 20
публикации в изданиях ВАК (принятые в печать) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5
свидетельство о программах для ЭВМ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
патент | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
соавторство в монографии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
оформленное ноу-хау | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
публикации в других изданиях (не тезисы) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
тезисы доклада на международной конференции | 5 | 1 | 0 | 1 | 10
тезисы доклада на российской конференции | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
участие в конференции с устным докладом | 2 | 1 | 0 | 2 | 6
участие в конференции со стендовым докладом | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
сданный на «отлично» кандидатский экзамен | 20 | 1 | 0 | 0 | 20
сданный на «хорошо» кандидатский экзамен | 15 | 1 | 0 | 0 | 15
сданный на «удовлетворительно» кандидатский экзамен | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: исполнителя | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
участие в грантах в качестве: руководителя | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая сумма |  | 43 | 0 | 37 | 80